ACO MULTILINE V150 POLİMERBETON DRENAJ SİSTEMLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- ISO 9001 sertifikalı bir üretim tesisinde DIN EN 1433 ve DIN V 19580’ uygun imal edilmiş olmalıdır.

- Kanal kenarlarında ızgaranın oturacağı kanal gövdesine bütünleşmiş metal kenar kasnakları olmalıdır. ( Kasnaklar kapak malzemesi ile uygun metalden, galvaniz çeilk olmalıdır.)

- Kasnak kalınlığı 4mm ve kasnak yüksekliği 21mm olmalıdır.

- Kanal gövdesi don / tuzlanmaya karşı dayanıklı Polimer Beton malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Kanalın iç kesiti V- formunda olmalıdır.

- Kanalın suya karşı yüksek mukavemeti olmalı, içindeki suyu en üst kenarına kadar dolu olsa bile dışarıya sızdırmama özelliği olmalıdır.

- Alttan çıkışlı kanalların kendinden sızdırmaz contalı

- Sistemin toplama kovaları çıkış çapları DN 100, DN150 ve DN200 ölçülerinde alternatifli olmalıdır.

- “İçten Eğimli Sistem” sistemde kanallar birbirine ilave edildikçe, tabandan %0,5 genişlemeyle aşağıya doğru derinleşebilen drenaj sistemi olmalıdır.

- Basamak Eğimli Sistem” sistem basamak şeklinde aşağıya doğru derinleşebiliyor olmalıdır. Suyun rahatça üst basamaktan alt basamağa akmasını sağlayan geçiş parçaları 2,5cm / 5,0cm olmalıdır.

| TİP | Kanal Genişliği (mm) | Kanal yüksekliği (mm) | Galvaniz Kasnaklı Ürün no | Paslanmaz Kasnaklı Ürün no | Döküm Kasnaklı Ürün no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 185 | 210 | 12730 | 12830 | 12930 |
| 5.0 | 185 | 235 | 12740 | 12840 | 12940 |
| 10.0 | 185 | 260 | 12750 | 12850 | 12950 |
| 15.0 | 185 | 285 | 12760 | 12860 | 12960 |
| 20.0 | 185 | 310 | 12770 | 12870 | 12970 |